# TIME2605高精度涂层测厚仪

时代TIME2605高精度涂层测厚仪功能特点

●TIME2605高精度涂层测厚仪，精度由3%H+1um提高到1%H+1um,测量范围由1250um扩展至1500um,先进的温度补偿算法，得到测试精度不随温度变化
●大屏幕图标化操作，测量结果显示突出，隐藏式热敏打印机设计，50um以下测试精度较旧款更准确。
●校准点由5点校准提高到10点校准保证测试的精度，一步恢复出厂校准数据，方便用户基本校准.
● 采用了磁性测厚方法，可测量磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度；
● 具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）；
● 具有两种工作方式：直接方式(DIRECT) 和成组方式(APPL)；
● 设有五个统计量：平均值（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（Times）、标准偏差（S．DEV）；
● 具有校准功能，用户可对测头的系统误差进行修正；
● 具有存贮功能：可存贮10000 个测量值；
● 具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据，以便进行新的测量；
● 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警；
● 具有打印功能：可打印测量值、统计值；
● 具有电源欠压指示功能；
● 具有错误提示功能，通过屏显进行错误提示；
● 设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式。

时代TIME2605高精度涂层测厚仪技术参数

- 测头类型 ：F

- 测量原理 ：磁感应

- 测量范围 ：0-1500µm

- 低限显示分辨力： 0.1µm

- 示值误差： ±(1%H + 1)

- 测量条件：

1、最小曲率半径：1.5 mm
       2、最小面积直径：ф7 mm
       3 、基体临界厚度：0.5 mm

- 使用环境温度：0～40℃

- 相对湿度：20%RH～90%RH

- 无强磁场环境

- 统计功能： 平均值（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）

- 电      源： 锂电池1×3.7V   2200mAh

- 外形尺寸： 203.4×92.1×52.1mm

- 重       量 ：约400g（主机）

时代TIME2605高精度涂层测厚仪基本配置

- 时代TIME2605涂层测厚仪主机

- 校准标准片

- 基    体

- F1测头

- 充电器

- 随机文件